| 聚碳酸酯材料稳定性 |
| --- |
| 材料 溶剂 | 聚酰胺 | 聚脂 | 聚碳酸酯 | 橡胶 SBR橡胶 |
| 丙酮 | ＋ | ○ | ● | + |
| 乙醇 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 含酒精饮料 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 氨水 | ＋ | ＋ | ● | ＋ |
| 汽油 | ＋ | ＋ | ＋ | ● |
| 苯 | ＋ | ○ | ● | ● |
| 溴 | ● | ● | ● | ● |
| 奶油 | ＋ | ＋ | ● | ● |
| 氯 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 柴油（取暖） | ＋ | ＋ | ○ | ○ |
| 二氯甲烷 | ○ | ● | ● | ● |
| 醋酸 | ● | ○ | ＋ | ● |
| 乙醚 | ＋ | ＋ | ● | ● |
| 氟化物 | ＋ | ＋ | ● | ● |
| 果汁 | ○ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 洗涤剂 | ○ | ＋ | ○ | ＋ |
| 甘油 | ＋ | ＋ | ○ | ＋ |
| 乙二醇 | ○ | ＋ | ○ | ＋ |
| 尿素 | ○ | ＋ | ○ | ＋ |
| 碘 | ● | ● | ○ | ＋ |
| 2%钠皂溶液 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 甲醇 | ○ | ＋ | ● | ＋ |
| 牛奶 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 矿物油酯 | ＋ | ＋ | ＋ | ○ |
| 硝基苯 | ＋ | ○ | ● | ● |
| 臭氧 | ● | ● | ＋ | ○ |
| 多氯乙烯 | ○ | ＋ | ● | ● |
| 35%盐酸 | ● | ● | ○ | ○ |
| 40%硫酸 | ● | ● | ＋ | ＋ |
| （熟）猪油 | ＋ | ＋ | ● | ○ |
| 肥皂溶液 | ＋ | ＋ | ＋ | ○ |
| 食用油酯 | ＋ | ＋ | ＋ | ○ |
| 含芳烃汽油 | ＋ | ○ | ● | ● |
| 甲苯 | ＋ | ○ | ● | ● |
| 三氯乙烯 | ○ | ● | ● | ● |
| 碱性洗液 | ＋ | ＋ | ○ | ○ |
| 冷海水 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 热水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30%双氧水 | ○ | ○ | ＋ | ○ |

＋稳定       ○有限稳定         ●不稳定

本表列出常用普通化学药剂和有关的箱体材料。

确定材料在相应化学药剂中的稳定性，一般必须考虑药剂的浓度和环境温度。如果有其他化学成分或同时置入几种药剂，必须执行同样的稳定性测试确定。

| 聚碳酸酯技术特性 |
| --- |
|  | 聚碳酸酯(玻璃纤维强化) |
| 防护等级EN60529 | IP66/67 |
| 耐冲击力EN50102 | IK08/IK08 |
| 工作温度 | -50℃…+100℃ |
| 耐燃性UL94 | V-2…5VA |
| 标准颜色 | 灰色RAL7035 |
| 透明盖 | 聚碳酸酯 |
| 盖子垫圈 | PUR(聚亚安酯) |
| 盖子螺丝 | 聚酰胺 |
| 认证 | FI、GL、UL、cUL、GOST |